TYP 

S1250C

Certifikováno dle CE 

Strana 1/2

Datum 15-05-2008

Použití 

Koaxiální kabel používaný v širokopásmových komunikačních sítíc, nebo v rozvodech  SATV. 

Hlavní vlastnosti

Všechny vodivé části jsou zhotoveny z mědi

Koaxiální kabel vhodný pro použití standardních konektorů

Zkušební postupy podle evropské normy EN50117-1

Konstrukce kabelu podle evropské normy EN50117 pro použití v kmitočtovém pásmu od 5 MHz do 2400  MHz a podle mezinárodního standardu IEC1196

Konstrukce a rozměry

1. Vnitřní vodič
     
Masivní neizolovaná měď

2. Dielektrikum         
Pěnový PE

3. Vodivá fólie
   
Měď

4. Opletení             
Neizolované měděné dráty

5. Ochranný plášť   
PVC  

1. Průměr vnitřního vodiče

 


1,0 mm ± 0,02 mm

2. Průměr dielektrika                      


4,8 mm ± 0,15 mm

3. Vnější průměr stínicího vodiče


5,24 mm ± 0,2 mm

4.Průměr ochranného pláště



6,8 mm ± 0,2 mm

Mechanické vlastnosti

Přilnavost dielektrika:                          

 7,8 - 78 N pro 25 mm

Pevnost pláště v tahu:                       

  12,5 N/mm2

Prodloužení pláště při přerušení:                    150 %

Nemačkavost kabelu:                        

 < 1% (zatížení 700 N)

Skladovací teplota:                            
  
 - 40C až  +70C

Pracovní teplota:






 -40°C    až +70°C                             Minimální instalační teplota:            

 -5°C 

Maximální pevnost kabelu v tahu:           
 55N 

Minimální  poloměr statického ohybu           70mm 

TYP 

S1250C

Certifikováno dle CE 

Strana 2/2

Datum 15-05-2008

Elektrické vlastnosti

Střední charakteristická impedance              75 ±3 Ω

Rovnoměrnost impedance




> 40 dB

Stejnosměrný odpor smyčky

 

≤ 41 Ω/km

Stejnosměrný odpor vnitřního vodiče

≤ 23 Ω/km

Stejnosměrný odpor vnějšího vodiče

≤ 18 Ω/km

Kapacita







55 pF/m ± 2 pF/m

Poměr rychlostí






80 %

Izolační odpor






>104 MΩ.KM

Zkušební napětí dielektrika



2 kVss

Účinnost stínění 30-1000 MHZ         

≥ 85 dB

Vratná ztráta pro   5-30 MHz               

≥ 23 dB

                 30-470 MHz              


≥ 23 dB

                 470-862 MHz            


≥ 20 dB

                 862-2400 MHz           


≥ 18 dB

Útlum pro        

Jmenovitý

5 MHz:       1,189dB/100m

50 MHz:       3,959 dB/100m

100 MHz:       5,644 dB/100m

200 MHz:       8,001 dB/100m

400 MHz:       12,400 dB/100m

600 MHz:       13,195 dB/100m

800 MHz:       16,196 dB/100m

1000 MHz:      18,224 dB/100m

1350 MHz:       21,777 dB/100m

1750 MHz:       25,738 dB/100m

2150 MHz:       29,418 dB/100m

2400 MHz:       30,577 dB/100m

Označení 

S1250C  1.0/4.80  PVC  305M...304M...300M...002M...001M 

Balení 

305 m na dřevěné cívce v lepenkové krabici

100m

